ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVá 15/336

KARLOVY VARY

F.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt pro stavební povolení

Karlovy Vary                                                                                                duben 2011

Zpracoval                                                                                                      P.Dindák

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavební část

ÚVODNÍ ČÁST:

V rámci stavebních úprav je navrženo dodatečné zateplení obvodového pláště budovy kontaktním zateplovacím systémem z polystyrén. desek od úrovně přízemí, Tyto požadavky jsou v souladu se zpracováním energetického auditu vypracovaného firmou BioPlán Konsult s.r.o. Vypracovaného  10/2004. Jedná se o počáteční krok ke splnění požadavku tepelných ztrát objektu.

Stavebně technický průzkum stávajícího stavu

o výsledku prohlídky objektu ZŠ Šmeralova 336/15, provedené dne 29.2.2008.

Prohlídka objektu ZŠ Šmeralova 15 byla zaměřena na fyzický stav obvodového pláště budovy. Prohlídka byla provedena v dopoledních hodinách pracovníky fi. BioPlan Consult s.r.o. Dalovice Ing. Novotná, p.Suchý za účasti pracovníka školy p. Panochy.

A. Stávající stav:

Budova Základní školy byla uvedena do provozu dle dostupných záznamů v roce 1903. Budova je využívána jako Základní škola včetně rozšířené výuky estetických předmětů a uměleckého vzdělávání.

Budova je umístěna v příkrém svahu. Svah orientován k jihu. Budova má dvě podzemní a tři nadzemní podlaží.

Budova je postavena z pálených cihel se soklem z kamenného zdiva.

Vnější omítky jsou vápenocementové s ochranným nátěrem. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Všechny fasády si zachovaly původní výraz. Hlavní průčelí (severovýchodní fasáda) a boční fasády (severozápadní a jihovýchodní) jsou členěny. Hlavní průčelí je v ploše členěno dvěma rizality zdůrazňujícími hlavní vstupy, nad 1.NP patrovou římsou, ve 2. NP parapetní římsou a výraznou hlavní římsou pod střechou. V ploše členění řešeno omítkovou bosáží. Ostění okenních otvorů zvýrazněno ozdobnými šambránami. Obdobně členěny i boční fasády. Dvorní fasáda (jihozápadní) je převážně hladká. Členění tvořeno pouze rizalitem a vodorovnou římsou u středního traktu.

Okna jsou většinou dřevěná zdvojená. Část okenních výplní tvoří okna kovová s jednoduchým zasklením. Ve 3.NP v prostoru auly jsou osazena nová plastová okna (fi. HOCO) s izolačním dvojsklem. Ve 2.PP, v prostoru tělocvičny jsou sklobetonová okna z luxfer, ve dvou výplních jsou luxfery doplněny malým ventilačním plastovým oknem s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře do budovy ze Šmeralovy ulice jsou kovové s jednoduchým zasklením, vstupní dveře ze dvora jsou dřevěné plné.

Zastřešení objektu tvoří valbová střecha s dvěma kopulemi umístěnými nad hlavními vchody.

Střecha a klempířské prvky střešního pláště jsou po provedené opravě .

severní fasáda					                západní fasáda

jihovýchodní fasáda				        severozápadní fasáda

B. Předběžný stavebně technický průzkum:

Vnější omítka obvodového zdiva severovýchodní fasády, podél Šmeralovy ulice byla v nedávné minulosti rekonstruovaná. Nesoudržné plochy fasády byly odstraněny a vyrovnány. Celý povrch byl sjednocen štukováním a barevně ztvárněn ochranným fasádním nátěrem. Oprava byla provedena  v r.        .

Vnější omítka obvodového zdiva na zbývajících třech stranách je původní, z větší části poškozená, vykazující poruchy po celé ploše. Povrchová úprava omítek na těchto fasádách je ve velkém rozsahu degradována všesměrnými trhlinami, které jsou patrné pouhým okem. Dochází k odlupování povrchové úpravy od podkladu, zatékání do konstrukce omítek a jejich následnému rozrušování působením zmrazovacích cyklů. K této poruše přispívá i dožilé oplechování konstrukcí na fasádě.

Největší narušení plochy fasády bylo odhaleno v soklové oblasti  konstrukcí objektu přiléhajících k terénu. Vrstvy fasády jsou v těchto místech narušeny vlivem vzlínající zemní vlhkosti a vlivem zasolení původního zdiva a omítek. K poruchám přispívá i ostřik dešťových vod dopadajících na předsunutou vodorovnou plochu kamenného soklu a jejich následné pronikání do fasády.

Podle informace p. Panochy a zjištěného stavu prohlídkou bylo obvodové zdivo v úrovni základů na severovýchodní a z části na jihovýchodní a jihozápadní straně (ve svažité části) odkryto do hl. ca 1 m, dno výkopu bylo opatřeno kamenným drénem a drenážní trubkou, svislé zdivo bylo opatřeno nopovou folií. Způsob provedení ukončení nopové fólie nad terénem u jihovýchodní fasády bude značně ztěžovat konečnou povrchovou úpravu soklu v těchto místech.

Na jihozápadní  a jihovýchodní straně až k úrovni tělocvičny bylo v minulosti obvodové zdivo těsně nad vodorovnou izolací opatřeno dodatečnou vodorovnou izolací navrtáním o Ø ca 35 mm a sanováno infuzní metodou. Konečná povrchová úprava nebyla nikdy dokončena, takže v současné době vrty proniká dešťová voda nejen do omítek, ale i hlouběji do nosného obvodového zdiva.

Omítka soklové části dvorní fasády v oblasti tělocvičny byla v nedávné době opravena. Zda byla obnovena i vodorovná hydroizolace je třeba zjistit podrobnějším průzkumem.

sanace infuzní metodou                                      končení nopové fólie

Klempířské prvky na jihovýchodní, severovýchodní a jihozápadní straně již neplní svojí funkci, okapové svody jsou s ukončenou životností, u svodů  zaústěných pod terén, není zřejmé, zda jsou zaústěny do vodorovného venkovního odvodnění. Některé svody jsou ukončeny nad terénem. Na fasádě na několika místech jsou uchyceny staré kovové trubky a nefunkční i funkční vedení.

vedení po fasádě				        opravená fasáda soklu u tělocvičny

- obnovení odvodnění paty obvodového zdiva na severozápadní, jihozápadní a částí  jihovýchodní strany (mimo svažitý terén kde už je odvodnění osazeno)

- prověření funkčnosti ležatého potrubí, do kterého jsou zaústěny svody

- napojení zbývajících dešťových svodů na dešťovou kanalizaci

- odstranění všech nepotřebných vedení z povrchu fasády

- doporučuje se  výměna všech stávajících dřevěných a kovových oken za okna nová, splňující současné tepelně technické požadavky na otvorové výplně (ČSN 73 0540)

- doporučuje se výměna luxferových výplní za polykarbonátové výplně osazené do komůrkových plastových rámů. Požadovaný souč. prostupu tepla dle současných požadavků ČSN 73 0540.

C2. Oprava fasády

- ověření přídržnosti jádrové omítky v celé ploše poklepovou zkouškou. Odstranění odfouklých míst. Demontáž stávajících klempířských prvků a hromosvodů.

- odstranění popraskané stávající povrchové úpravy na celé ploše

- omytí plochy fasády  tlakovou vodou s odmaštěním a očištěním

- vyspravení („doházení“) jádrové omítky

- reprofilace poškozených míst a bosáže, říms, opravy štukových ozdob

- vlastní úprava celého povrchu vyrovnávací vrstvou

- způsob opravy soklové části bude stanoven na základě výsledků průzkumů uvedených v bodě C1.

- osazení nových klempířských prvků s použitím materiálu TiZn

- montžáž nových svodů hromosvodu

Dalovice, březen 2008					Vypracovali:	A. Suchý

Ing. R. Novotná

- BOURÁNÍ

Bourací práce se týkají částí říms a visáží na východní straně, které by vlivem své profilace

Vyčnívaly z fasády,nebo byly nedostatečně zakryty deskami EPS.Dále je třeba odstranit uvolněné plochy omítek fasády, části narušené vlhkostí a uvolněné části zdiva soklu.

Dále budou demontovány všechny klempířské prvky parapetů, říms, svodů a žlaby včetně plechování. Demontovaná bude i část bednění cca 30% .

5. ÚPRAVY POVRCHŮ

Úpravy povrchů- venkovní

Před zahájením zateplovacích prací je třeba odstranit zvlhlé,nebo solemi poničené omítky cca 1 m nad kamenný sokl . vyškrábat spáry a provést sanační omítku v min tl. 15 mm doporušená 25 mm.

Je třena doplnit i omítku po odstraněných římsách a bosážích.

Nové venkovní omítky na jižní a východní straně budovy navrženy silikonové, tenkovrstvé, šlechtěné, strukturované, probarvené, se zrnitostí 2,0 mm a větší. Omítky budou provedeny na dodatečném kontaktním zateplovacím systému z fasádního stabilizovaného polystyrénu tl. 150 mm (na plochách), a cca 20 – 30 mm na ostění oken a to do výšky 2.NP. Od nadpraží 2.NP bude použita minerální vata s kolmým vláknem v tl. 150 mm třída reakce na oheň A1.

Vystupující fasádní prvky severní a západní fasády (římsy ,bosáže a šambrány) budou zachovány, aby nebyl narušen charakter budovy. Provede se oprava a reprofilace říms, bosáží a šambrán, provede se odmaštění a omytí tlakovou vodou, nanese se zpevňující penetrační nátěr.

Součástí nátěru fasády je počáteční sjednocující nátěr bílý ( může být spojen se zpevňujícím a penetračním nátěrem) dle dodavatele barev. Nátěr fasády se provede kvalitními silikonovým barvami 2x. Barevné  členění dle projektu může být v průběhu prací pozměněno vedením školy detaily budou konzultovány s projektantem a vedením ZŠ. Před zahájením finálního nátěru budou odsouhlaseny odstíny jednotlivých barev vedením ZŠ dle předloženého vzorníku od dodavatele.

Změněna bude pouze výrazná vystupující členitost objektu, která bude potlačena vzhledem k použitému materiálu na zateplení objektu a případnému namáhání těchto částí povětrnostními vlivy.

Kamenný sokl kolem objektu bude tryskán nebo mechanicky pemrlován a ponechán v původní přírodní barvě.Spáry budou opraveny cementovou spárovací hmotou.

PRÁCE PSV

..

713. Izolace tepelné

Izolace tepelné jsou navrženy dle ČSN 73 05 40 – 2. Tepelně technický návrh zajišťuje vytvoření celistvého tepelně izolačního obvodového pláště budovy  - stávající obvodové stěny tl. 450 až 750 mm z  cihel nevyhovují tepelně izolačním požadavkům

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obvodového pláště Un byla stanovena energetickým auditem na min hodnotu   Un = 0,38 W(m2.K)

Navržená hodnota obvodového pláště je Un = 0,25 W(m2.K) a splňuje tak podmínky energetického auditu

Obvodové stěny budou proto v rámci stavebních úprav dodatečně zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénových stabilizovaných fasádních desek EPS 70 F 150mm. Na kotvení desek použity odpovídající kotvy s kovovým trnem dle použitého zateplovacího systému.

Obvodový plášť bude zateplen fasádním polystyrenem v této skladbě :

Typ produktu	                                                           	spotřeba na  m2

1. Lepící tmel                           						4 kg

2. Fasádní polystyrén typu EPS 70 F tl. 15 cm.              		            1 m2

3. Plastové  talířové fixační hmoždinky                       			5 ks

4. Armovací  síťovina                             					1,1 m2

5. Armovací tmel                      						5 kg

Ostění oken zatepleno  fasádním polystyrénem typu EPS F -20 	tl. 20 –30 mm

Zateplovací systém musí být min. z těžce hořlavých hmot, tj. třídy C1( musí být doložen atestem). Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0. Zateplovací systém musí být kompletní, včetně ukončovacích lišt, dilatačních lišt apod. Veškeré spáry mezi výplněmi a zateplovacím systémem budou zatmeleny pružným tmelem. Pokud se pro jádro použije vápenocementová nebo cementová omítka, měla by být její tloušťka alespoň 15 mm, lépe až 25 mm(doporučeno).

Zateplovaní systém bude doplněn o plastové profily pro zateplovaní systém na ochranu okenních rámů, plastové parapetní profily a zakládací hliníkové profily.

Zároveň se zateplením stěn se rovněž provede zateplení ostění a nadpraží jednotlivých oken- tl. tep. izolace min. 20 mm.

Sokl bude proveden ze soklových X EPS desek 100 mm s povrchovou úpravou barevné mozaiky.

764. Konstrukce klempířské

Projektant doporučuje v rámci zateplení obvodového pláště výměnu stávajících venkovních dešťových ocel. pozinkovaný svodů za titanzinkové. Rovněž se provede výměna střešní žlabů včetně plechování. Svody budou  zapuštěny pod  terén do nových plastových gaigrů.

Rovněž se provede nové oplechování říms, parapetů, bakónů a  střech  z TiZn

Veškeré klempířské konstrukce a práce budou provedeny dle ČSN 73 3610.

762 Konstrukce tesařské.

Předpokládá se částečná výměna poškozeného bednění pod plechováním střechy a to do 30 % plochy vyměňované části.

Ostatní konstrukce a práce

Zařízení staveniště

Pro potřeby stavby bude využito pozemku patřícímu k objektu budovy a to ve štítě objektu a ve dvorním traktu. Při výstavbě lešení na veřejných pozemcích je nutné zajistit patřičná povolení a bezpečný chráněný vstup do objektu.

OPATŘENÍ NA OCHRANU PTACTVA

## Zateplování

Aby zateplení bylo účinné, nemůže se mu vyhnout žádná část obvodového pláště budovy, ani její atika. Ventilační průduchy v atice v podstřeší by však i po zateplení měly zůstat zachované. Jednak odvětrávají dutiny v podstřeší, ve kterých se vlivem rozdílné teploty vnějšího a vnitřního prostředí objektu kondenzují vodní páry, jednak slouží jako přístupová cesta rorýsů ke hnízdům, která jsou umístěna v dutinách v podstřeší.

Pokud se režim střechy mění na nevětranou a dutiny v podstřeší je nutno vyplnit tepelně izolačním materiálem, je zapotřebí zajistit kromě vletových otvorů – bývalých ventilačních průduchů – také hnízdní dutiny. Základní možnosti jsou:

### 1. Dutina v původním panelu

Vytvořit nové dutiny v panelovém prvku v místě stávajících ventilačních průduchů. Dutina musí být umístěna pod úrovní střechy, aby byly zajištěny odpovídající mikroklimatické podmínky i v období extrémně teplého či naopak chladného počasí. Takový případ nastává v okamžiku, kdy je původní střecha pokryta vrstvou tepelné izolace. Minimální rozměry takové dutiny jsou 200 (šířka) x 150 (hloubka) x 150 (výška) mm. Vletový otvor je vyřezán v desce izolačního materiálu, která je poté na dutinu nasazena a měl by být max. 20 mm nade dnem dutiny. Musí být umístěn excentricky na jedné ze stran dutiny, nikoli v jejím středu. Ptáci se totiž vždy usadí ve vzdálenějším rohu dutiny.

#### Dutina v panelu (bokorys)

(1)   umístění dutiny

(2)    tepelná izolace obvodového pláště

(3)    tepelná izolace střešního pláště

(4)    panel

#### Detail dutiny vytvořené v panelu

(1) vletový otvor v desce izolačního materiálu

### 2. Plastové hnízdní boxy

#### Plastový box na vnitřní straně panelu

(1)           plastový box

(2)           ventilační průduch

(3)          panel

(4)          vletový otvor

V situaci, kdy dochází k vyplnění stávajících dutin v podstřeší izolačním materiálem, je možné instalovat z vnitřní strany panelu tvořícího atiku objektu hnízdní boxy, nasedající zevnitř na ventilační průduchy a pevně přichycené k povrchu panelového segmentu. Hnízdní boxy by měly mít shodné rozměry jako v případě varianty 1) včetně excentrické polohy vletového otvoru. Je možno je také nahradit plastovými nádobami, používanými např. na nátěrové hmoty o oválném půdorysu a rozměrech 270 (šířka) x 200 (výška) x 180 (hloubka) mm o objemu 7,5 l, přiloženými dnem k vnitřní stěně panelu. Při použití plastových nádob se doporučuje jejich dno potřít tenkou vrstvou stavebního lepidla, které umožní rorýsům bezproblémový pohyb v dutině.

### Kruhové otvory

(zpravidla o průměru 70 nebo 100 mm)
zabezpečíme jednou z následujících možností:

##### sériově vyráběnou plastovou koncovkou,

ve které je podle typu vyříznuta dolní polovina síťky nebo lamel tak, aby vzniklý otvor byl minimálně 35 mm vysoký a 70 mm široký (viz obrázek vpravo).

##### novodurovou trubkou,

na konci šikmo seříznutou tak, aby její delší horní část vytvářela stříšku. Spodní okraj zasunuté trubky musí lícovat s povrchem zateplené stěny objektu.

#### Novodurová trubka – průchod izolací (bokorys)

(1)  panel

(2 ) tepelně izolační vrstva

(3) novodurová trubka

(4) převislý konec brání zatékání

(5) ventilační průduch

### 2. Vodorovné otvory

### (zpravidla o rozměru 700x70 mm)
zabezpečíme stříškou z titan zinkového plechu (3), umístěnou na původní obvodový plášť (1). Spodní okraj otvoru je opatřen plastovou rohovou lištou (4), která je mechanicky zdrsněna, aby umožnila rorýsům snadné přichycení a průlez do dutiny.

#### Plechová stříška s rohovou lištou (bokorys)

(1) panel

(2) tepelně izolační vrstva

(3) plechová stříška

(4) výška vletového otvoru min 35–40 mm

(5) plastová rohová lišta

### 3. Svislé otvory

(zpravidla o rozměru 70x300 mm)
zabezpečíme profilem z titan zinkového plechu, umístěným na původní obvodový plášť, který má hloubku shodnou s tloušťkou tepelně izolační vrstvy (zpravidla 100 nebo 120 mm). Dno plechového profilu je potřeno tenkou vrstvou stavebního lepidla, které jeho povrch zdrsní a umožní rorýsům snadný průlez ke hnízdní dutině.

#### Profil z titan zinkového plechu

(1) uchycení na původní zdivo

(2) hloubka se řídí tloušťkou izolační desky

POZNÁMKA:

Péče o bezpečnost práce:

Při vlastním provádění stavebních prací nutno zajistit bezpečnost pracovníků provádějících plánované práce, jedná se zejména o dodržování předpisů a vyhlášek o bezpečnosti při stavebních pracích- č. 309/2006 Sb., nař.vl. č. 591/2006 Sb..

Konkrétně se jedná o dodržování obecných předpisů, a dále o dodržení předpisů pro práce ve ztížených podmínkách za provozu, způsobilost pracovníků a jejich vybavení, zajištění staveniště, provádění zemních prací, práce se stroji a strojním zařízením, práce souvisejících se stavební činností. Podkladem pro uvedenou vyhlášku jsou výnosy B1-B6.

ZÁVĚR:

Při realizaci stavby dodržovat technické požadavky a podmínky výrobců konkrétních stavebních materiálů použitých při provádění stavby. Tyto technické podmínky a požadavky jsou uvedeny v technických listech jednotlivých výrobců.

Práce provádět odborně kvalifikovanými a proškolenými pracovníky.

Karlovy Vary, 4/2011        					Vypracoval: p.Dindák