ZÁKLADNÍ ŠKOLA POŠTOVNÍ 19, KARLOVY VARY

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

## PŘEDPROJEKTOVÉ PROJEDNÁNÍ REKONSTRUKCE

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DNE 28.5.2012

## Dnešního dne se uskutečnilo jednání za účelem předprojektové přípravy rekonstrukce školního hřiště u ZŠ Poštovní 19, Karlovy Vary, jehož cílem bylo dojednat požadavky na materiál a rozsah požadavků kladených na nové víceúčelové školní hřiště.

## A) materiály-nabídky

Pro rekonstrukce školních a víceúčelových hřišť se používají tyto umělé sportovní povrchy:

- Polytan SE

- Polytan WS

- Terragrass 220

Polytan SE

- Je na stavbě zhotovený, jednovrstvý, vodopropustný, umělý sportovní povrch pro rekreační i výkonnostní sport v každém počasí.

- Skládá se z velmi hodnotného EPDM granulátu, který je spojen polyuretanem a položen na místě specielním finišerem.

- Polytan SE se pokládá na vodopropustný asfaltový koberec nebo elastickou konstrukční podkladní vrstvu PolytanTE. Tato vrstva se skládá z velmi hodnotného gumového granulátu, míchaného s křemitým pískem, spojeného polyuretanem a položeného specielním finišerem.

### Technická data

- tloušťka povrchu: 10 mm

- barva: červená, zelená

- pojivo: polyuretan

- přídavné látky: EPDM - granulát velikosti 1 - 4 mm

## Polytan WS

- je na stavbě zhotovený dvouvrstvý, vodopropustný povrch vhodný pro sportování za každého počasí.

- Spodní (základní) vrstva se skládá z vysoce kvalitního černého gumového granulátu spojeného polyuretanem a pokládaného speciálním finišerem.

- Vrchní vrstva je tvořena strukturním nástřikem z vysoce odolného polyuretanu, který je také odolný proti UV záření.

- Polytan WS se instaluje na podkladní konstrukční vrstvy z drenážního asfaltu o rovinatosti 4 mm pod 4 m latí.

### Technická data

- tloušťka povrchu: 13 mm

- barva: červená, zelená

- povrch: zrnité struktury, pórovitý, průměr zrn 0,5 - 1,5 mm

- vrchní vrstva: cca 2 mm mocná, polyuretanový postřik, pórovitý

- spodní vrstva: cca 11 mm mocná, stmelený gumový granulát, velikost zrna 1 - 4 mm, pojivo tvoří bezbarvý polyuretan

## Terragrass 220

- je špičkový umělý trávník plněný pískem nové generace. Tento se skládá z vysoce odolných polyethylenových monofilech vláken o délce 20mm vyplněných křemitým pískem s oválným zrnem, čímž je tvořena vrstva , která umožňuje kontrolovatelný skluz i pohyb hráčů.

- Tento umělý povrch garantuje uživateli nízké náklady na údržbu, má dlouhou životnost a ideálním způsobem kombinuje požadavky, které jsou kladeny profesionály i amatéry na sportovní povrchy. Především je nutné zdůraznit vlastnosti, které prodlužují jeho využití během sezóny ve srovnání s klasickými fibrilovanými umělými trávníky druhé generace.

- Umělý trávník Terragrass se pokládá na stmelené podkladní konstrukční vrstvy jako je vodopropustný asfalt nebo nestmelený podklad o rovinatosti 4mm pod 4m latí.

- Lze je použít na venkovní hřiště, ale přechodně i do haly, je-li tenisový kurt zakryt v zimě provizorně nafukovací halou.

### Technická data

- materiál: polyethylen, vysoce odolný proti vlivu počasí a UV záření

- délka vláken: 20 mm

- tlouštka vláken: 150 mikron

- barva: přírodní zelená, červená

- šířka rolí: 4,00 m

- výplň: praný a sušený křemitý písek, oválného zrna velikosti 0,3 - 0,8 mm cca 25 kg/m2

## B) vybavení-možnosti

branka na házenou       mobilní basketbalový koš    volejbalová síť se sloupky   mobilní síť tenis

## C) oplocení-druhy

1. polovysoké – do 2m                                            2. vysoké – do 4m

3. kombinované s mantinelem – vysokým              4. kombinované s mantinelem - nízkým

## D) osvětlení

1. malé – do 5m                                                       2. vysoké – do 10m

## E) druhy hřišť

1. volejbal

2. košíková

3. házená

4. tenis

5. florbal

6. badminton

## F) závěr

## Po projednání výše uvedených možností bylo dojednáno následující:

## povrch POLYTAN WS – viz. bod A) tohoto záznamu

## vybavení pro sporty branky na házenou, mobilní basketbalové koše, volejbalové sloupky se sítí – viz. bod B) tohoto záznamu

## oplocení hřiště plativo do 2 m + nízký mantnel – viz. bod C) ¼ tohoto záznamu

## bez osvětlení sportovišť – viz. bod D tohoto záznamu

## druhy hřišť – volejbal, basketbal, házená (fotbal) – viz. bod E) tohoto záznamu

## dále se požaduje provedení atletické trojdráhy min. 60m včetně navatujícího oválu kolem víceúčelového hřiště.

## dále se požaduje sektor pro skok daleký a vrh koulí

## Skončeno, přečteno, podepsáno

## V Karlový Varech, dne 28.5.2012

## Ředitel ZŠ Poštovní Mgr. Jan Poula

## Zástupce ředitele Mgr. Karel Fiala

## Technik odboru rozvoje a investic Magistrátu Města Karlovy Vary Zdeněk Uhlík